**ОПИСАНИЕ**

**GBC Extra Finitura– готова финна шпакловка**

GBC Extra Finitura е готова финна шпакловка базирана на акрилни кополимери.

**ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ**

**• Супер финна**

**• Финишен слой**

**• Лекота при нанасяне**

**• Лекота при шлайфане**

**• Екологично чист продукт**

**• Много добро поведение при продължително съхранение**

Опаковка: Пластмасови опаковки от 6кг., 25кг.

Разход: С 1кг. GBC Extra Finitura могат да се покрият 8-10 м² на един слой.

Време за изсъхване: 1 час.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

 ***Публикувано м.Февруари 2017г.***

 ***Отменя и замества всички предишни издания***

**ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА**

**ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:** GBC Extra Finitura е готова финна шпакловка базирана на акрилни кополимери.

**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА:** Предназначена е за вътрешна употреба. GBC Extra Finitura е отличен избор за завършващо покритие върху гипсови мазилки.Може да се използва като цялостна шпакловка върху гипс-картон, и други покрития.

**СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА:** GBC Extra Finitura създава много финна и гладка повърхност, която е идеална основа при боядисване.Подходяща е също така при поправки. GBC Extra Finitura намалява разхода на боята при боядисване.

**КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА:** Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

* Външен вид (визуално)- **хомогенна смес;**
* Плътност **(БДС EN ISO 2811-1:2008) – 1650 ± 100кг/м³**;
* Съдържание на нелетливи вещества % ,**(БДС EN ISO 3251:2008) не по-малко от 65 ± 5;**
* pH стойност – **8,0 ± 0,5;**
* Разход **– 8-10 м²/кг.;**

Време за изсъхване  **– 24 часа пълно изсъхване;**

**ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:** Повърхността трябва да бъде суха, добре почистена от мазни петна и да бъде механично здрава.

**ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ:** GBC Extra Finitura се нанася на един или няколко слоя с метална маламашка. Времето на пълно изсъхване е 24 часа при t°на въздуха 23°С и влажност 50%.

**РАЗХОДНА НОРМА:** С 1кг. GBC Extra Finitura могат да се покрият 8-10 м².

**ОПАКОВКА:** Пластмасови опаковки от 5кг., 25кг.

**СЪХРАНЕНИЕ:** Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷30⁰С.

**ПРЕПОРЪКИ:** GBC Extra Finitura не трябва да се нанася при температура на въздуха под +5С и при влажност на въздуха над 85%. Обработваните повърхности трябва да бъдат защитени в продължение на 24 часа от студ, влага и физически въздействия.