**ОПИСАНИЕ**

**GBC Master Finish – готова шпакловъчна смес**

GBC Master Finish е готова шпакловъчна смес базирана на акрилни кополимери.

**ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ**

**• Лекота при нанасяне**

**• Не се напуква**

**• Лекота при шлайфане**

**• Екологично чист продукт**

**• Много добро поведение при продължително съхранение**

Опаковка: Пластмасови опаковки от 6кг., 25кг.

Разход: 5-6м²/кг.

Време за изсъхване: 1-2 часа.

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

***Публикувано м.Февруари 2017г.***

***Отменя и замества всички предишни издания***

**ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА**

**ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:** GBC Master Finish е готова шпакловъчна смес базирана на акрилни кополимери.

**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА:** Предназначена е за вътрешна употреба. Може да се използва като основа , при запълване на фуги и неравности върху гипс-картон, бетон, вароциментова мазилка и др. Може да се нанася на няколко слоя. Първият винаги служи за основа.

**СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА:** Удобна за работа, лесно се шлайфа, не се напуква. Образува здрава основа за следващото покритие.

**КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА:** Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

* Външен вид (визуално)- **пастообразна смес;**
* Плътност **(БДС EN ISO 2811-1:2008) – 1650 ± 100кг/м³**;
* Съдържание на нелетливи вещества % ,**(БДС EN ISO 3251:2008) не по-малко от 65 ± 5;**
* pH стойност – **8,0 ± 0,5;**
* Разход **– 5-6м²/кг.;**

Време за изсъхване  **– 1-2 часа;**

без лепнене при 23⁰С и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

* При машинно нанасяне, дебелина на слоя без напукване – 3 мм

**ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:** Повърхността трябва да бъде суха, добре почистена от мазни петна и да бъде механично здрава.

**ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ:** GBC Master Finish е готов за работа продукт.Нанася се лесно с помощта на шпакла или маламашка(inox).След около 1 – 2 часа първият слой изсъхва, може да се обработи и да се нанесе втори окончателен слой.

**РАЗХОДНА НОРМА:** 5-6м²/кг.

**ОПАКОВКА:** Пластмасови опаковки от 5кг., 25кг.

**СЪХРАНЕНИЕ:** Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷30⁰С.

**ПРЕПОРЪКИ:** GBC Master Finish не трябва да се нанася при температура на въздуха под +5С и при влажност на въздуха над 85%. Обработваните повърхности трябва да бъдат защитени в продължение на 24 часа от студ, влага и физически въздействия.